| № п/п | Наименование материала | Изображение | Геометрические размеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляционные материалы из вспененного каучука K-FLEX |  |  |  |
| 1 | Теплоизоляционные материалы в виде трубок K-FLEX ST |  | Толщина 6, 9, 13, 19, 25, 32, 40, 50 мм Внутренний диаметр 6-170 мм Длина 2 м |
| 2 | Теплоизоляционные материалы в виде трубок K-FLEX ST/SK |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 12-144 мм Длина 2 м |
| 3 | Теплоизоляционные материалы в виде рулонов K-FLEX ST (AD) |  | Толщина 3, 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 40, 50 мм Ширина 1000 мм Длина 60, 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 4 м |
| 4 | Теплоизоляционные материалы в виде трубок K-FLEX SOLAR HT |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 10-133 мм Длина 2 м |
| 5 | Теплоизоляционные материалы в виде рулонов K-FLEX SOLAR HT |  | Толщина 10, 13, 19, 25, 32, 40, 50 мм Ширина 1000 мм Длина 20, 14, 10, 8, 6, 4, 4 м |
| 6 | Теплоизоляционные материалы в виде трубок K-FLEX ECO |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 10-114 мм Длина 2 м |
| 7 | Теплоизоляционные материалы в виде рулонов K-FLEX ECO (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 40 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6, 4 м |
| 8 | Теплоизоляционные материалы в виде рулонов K-FLEX AIR (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 19, 25, 32 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 10, 8, 6 м |
| 9 | Теплоизоляционные материалы в виде рулонов K-FLEX IGO |  | Толщина 19, 25, 32, 40, 50 мм Ширина 1000 мм Длина 8, 6, 5, 3, 3 м |
| Теплоизоляционные материалы из вспененного полиэтилена K-FLEX |  |  |  |
| 10 | Теплоизоляционные материалы в виде трубок K-FLEX PE |  | Толщина 6, 9, 13, 20, 25 мм Внутренний диаметр 15-160 мм Длина 2 м |
| 11 | Теплоизоляционные материалы в виде трубок K-FLEX PE FRIGO |  | Толщина 6, 9 мм Внутренний диаметр 6-28 мм Длина 2 м |
| 12 | Теплоизоляционные материалы в виде рулонов K-FLEX PE (AD) |  | Толщина 3, 5, 8, 10, 13, 20, 25 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 12, 10, 7, 5, 4 м |
| 13 | Теплоизоляционные материалы в виде трубок K-FLEX PE COMPACT BLUE |  | Толщина 4, 6, 9 мм Внутренний диаметр 15-35 мм Длина 10 или 2 м |
| 14 | Теплоизоляционные материалы в виде трубок K-FLEX PE COMPACT RED |  | Толщина 4, 6, 9 мм Внутренний диаметр 15-35 мм Длина 10 или 2 м |
| Покровные материалы K-FLEX |  |  |  |
| 15 | Покровный материал в виде рулонов K-FLEX IC CLAD BK (AD) |  | Толщина 200 мкм Ширина 1000 мм Длина 25 м |
| 16 | Покровный материал в виде рулонов K-FLEX IC CLAD SR (AD) |  | Толщина 220 мкм Ширина 1000 мм Длина 25 м |
| 17 | Покровный материал в виде рулонов K-FLEX PVC |  | Толщина 300 или 350 мкм Ширина 1000 мм Длина 25 м |
| 18 | Покровный материал в виде рулонов K-FLEX PVC WHITE |  | Толщина 300 мкм Ширина 1000 мм Длина 25 м |
| 19 | Покровный материал в виде рулонов K-FLEX AL CLAD (AD) |  | Толщина 280 мкм Ширина 1000 мм Длина 25 м |
| 20 | Покровный материал в виде рулонов K-FLEX WHITE CLAD |  | Толщина 280 мкм Ширина 1000 мм Длина 25 м |
| 21 | Покровный материал в виде рулонов K-FLEX FUTUREFLEX SILVER |  | Толщина 180 мкм Ширина 600 мм Длина 50 м |
| 22 | Покровный материал в виде рулонов K-FLEX FUTUREFLEX BLACK |  | Толщина 180 мкм Ширина 600 мм Длина 50 м |
| 23 | Покровный материал в виде рулонов K-FLEX FUTUREFLEX WHITE |  | Толщина 180 мкм Ширина 600 мм Длина 50 м |
| 24 | Покровный материал в виде рулонов K-FLEX IN CLAD BLACK |  | Толщина 1000 мкм Ширина 1000 мм Длина 25 м |
| 25 | Покровный материал в виде рулонов K-FLEX IN CLAD GREY |  | Толщина 1000 мкм Ширина 1000 мм Длина 25 м |
| Теплоизоляционные системные материалы из вспененного каучука и полиэтилена K-FLEX |  |  |  |
| 26 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX ST ALU (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 40, 50 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 4 м |
| 27 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX ECO ALU (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 40 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6, 4 м |
| 28 | Теплоизоляционные системные материалы в виде трубок K-FLEX ST AL CLAD |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 15-160 мм Длина 1 м |
| 29 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX ST AL CLAD (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6 м |
| 30 | Теплоизоляционные системные материалы в виде трубок K-FLEX ECO AL CLAD |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 15-160 мм Длина 1 м |
| 31 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX ECO AL CLAD (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6 м |
| 32 | Теплоизоляционные системные материалы в виде трубок K-FLEX ST IC CLAD BK |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 15-160 мм Длина 1 м |
| 33 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX ST IC CLAD BK (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6 м |
| 34 | Теплоизоляционные системные материалы в виде трубок K-FLEX ST IC CLAD SR |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 15-160 мм Длина 1 м |
| 35 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX ST IC CLAD SR (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6 м |
| 36 | Теплоизоляционные системные материалы в виде трубок K-FLEX ECO IC CLAD BK |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 15-160 мм Длина 1 м |
| 37 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX ECO IC CLAD BK (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6 м |
| 38 | Теплоизоляционные системные материалы в виде трубок K-FLEX ECO IC CLAD SR |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 15-160 мм Длина 1 м |
| 39 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX ECO IC CLAD SR (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6 м |
| 40 | Теплоизоляционные системные материалы в виде трубок K-FLEX ST IN CLAD BLACK |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 15-160 мм Длина 1 м |
| 41 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX ST IN CLAD BLACK (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6 м |
| 42 | Теплоизоляционные системные материалы в виде трубок K-FLEX ST IN CLAD GREY |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 15-160 мм Длина 1 м |
| 43 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX ST IN CLAD GREY (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6 м |
| 44 | Теплоизоляционные системные материалы в виде трубок K-FLEX ECO IN CLAD BLACK |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 15-160 мм Длина 1 м |
| 45 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX ECO IN CLAD BLACK (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6 м |
| 46 | Теплоизоляционные системные материалы в виде трубок K-FLEX ECO IN CLAD GREY |  | Толщина 9, 13, 19, 25, 32 мм Внутренний диаметр 15-160 мм Длина 1 м |
| 47 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX ECO IN CLAD GREY (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 16, 19, 25, 32 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 12, 10, 8, 6 м |
| 48 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX AIR METAL (AD) |  | Толщина 6, 10, 13, 19, 25, 32 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 14, 10, 8, 6 м |
| 49 | Теплоизоляционные системные материалы в виде рулонов K-FLEX PE METAL (AD) |  | Толщина 3, 5, 8, 10, 15, 20 мм Ширина 1000 мм Длина 30, 20, 12, 10, 7, 5 м |
| Шумоизолирующие и шумопоглощающие материалы K-FONIK |  |  |  |
| 50 | Шумоизолирующий материал в виде пластины или рулона K-FONIK GK |  | Толщина 2 мм Ширина 1000 мм Длина 4 м |
| 51 | Шумоизолирующие материалы в виде пластин K-FONIK ST GK (AD) |  | Толщина 8, 12, 18, 27 мм Ширина 1000 мм Длина 2 м |
| 52 | Шумоизолирующие и шумопоглощающие материалы в виде пластин K-FONIK OPEN CELL 160 |  | Толщина 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 мм Ширина 1000 мм Длина 1 или 2 м |
| 53 | Шумоизолирующие и шумопоглощающие материалы в виде пластин K-FONIK OPEN CELL 240 |  | Толщина 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 мм Ширина 1000 мм Длина 1 или 2 м |
| 54 | Шумопоглощающие материалы в виде пластин K-FONIK FIBER P (AD) |  | Толщина 10, 15, 20, 30, 40, 50 мм Ширина 1000 мм Длина 2 м |
| 55 | Шумопоглощающие материалы в виде пластин K-FONIK P (AD) |  | Толщина 50, 100 мм Ширина 1000 мм Длина 1 или 2 м |
| 56 | Шумопоглощающие материалы в виде пластин K-FONIK PU |  | Толщина 20, 30, 50 мм Ширина 1000 мм Длина 2 м |
| 57 | Шумопоглощающие материалы в виде пластин K-FONIK PU B (AD) |  | Толщина 20, 30, 40 мм Ширина 1000 мм Длина 2 м |
| 58 | Шумопоглощающие материалы в виде пластин K-FONIK ST B (AD) |  | Толщина 20 мм Ширина 1000 мм Длина 2 м |
| Теплоизоляционные подвесы K-FLEX ST |  |  |  |
| 59 | Теплоизоляционные подвесы K-FLEX ST |  | Толщина 13, 19, 25, 32, 40, 50 мм Внутренний диаметр 12-325 мм Ширина 50 мм |
| Торцевые заглушки K-FLEX |  |  |  |
| 60 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ K-FLEX BLUE |  | Размеры: 18x32, 23x32, 28x32, 38x42, 48x42, 58x42 Длина лепестков 18, 23, 28 или 38, 48, 58 мм. Ширина ленты 32 или 42 мм Длина 10 м |
| 61 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ K-FLEX GREY |  | Размеры: 18x32, 23x32, 28x32, 38x42, 48x42, 58x42 Длина лепестков 18, 23, 28 или 38, 48, 58 мм. Ширина ленты 32 или 42 мм Длина 10 м |
| 62 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ K-FLEX RED |  | Размеры: 18x32, 23x32, 28x32, 38x42, 48x42, 58x42 Длина лепестков 18, 23, 28 или 38, 48, 58 мм. Ширина ленты 32 или 42 мм Длина 10 м |
| 63 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ K-FLEX SILVER |  | Размеры: 18x32, 23x32, 28x32, 38x42, 48x42, 58x42 Длина лепестков 18, 23, 28 или 38, 48, 58 мм. Ширина ленты 32 или 42 мм Длина 10 м |